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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品4kg，其中2kg作为检验样品，2kg作为备用样品。

2 检验依据
表1 电缆料产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 8815-2008 第5.1条
	GB/T 8815-2008 第6.1条

	2
	介电强度
	GB/T 8815-2008 第5.2条
	GB/T 8815-2008 第6.8条

	3
	20℃时体积电阻率
	GB/T 8815-2008 第5.2条
	GB/T 8815-2008 第6.7条

	4
	工作温度时体积电阻率
	GB/T 8815-2008 第5.2条
	GB/T 8815-2008 第6.7条

	5
	热变形
	GB/T 8815-2008 第5.2条
	GB/T 8815-2008 第6.4条

	6
	冲击脆化性能
	GB/T 8815-2008 第5.2条
	GB/T 5470-1985

	7
	200℃时热稳定时间
	GB/T 8815-2008 第5.2条
	GB/T 8815-2008 第6.6条

	8
	老化前拉伸强度
	GB/T 8815-2008 第5.2条
	GB/T 8815-2008 第6.3条

	9
	老化前断裂拉伸应变
	GB/T 8815-2008 第5.2条
	GB/T 8815-2008 第6.3条

	10
	老化后拉伸强度
	GB/T 8815-2008 第5.2条
	GB/T 8815-2008 第6.12条

	11
	老化前后拉伸强度变化率
	GB/T 8815-2008 第5.2条
	GB/T 8815-2008 第6.12条

	12
	老化后断裂拉伸应变
	GB/T 8815-2008 第5.2条
	GB/T 8815-2008 第6.12条

	13
	老化前后断裂拉伸应变变化率
	GB/T 8815-2008 第5.2条
	GB/T 8815-2008 第6.12条

	14
	热老化质量损失
	GB/T 8815-2008 第5.2条
	GB/T 8815-2008 第6.12条


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 8815—2008《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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