
滑县电线电缆产品质量专项监督抽查实施细则

（2026年版）

本细则适用滑县市场监督管理局组织的电线电缆产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

1 抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量
	序号
	产品种类
	抽样数量

（m）
	检验样品数量

（m）
	备用样品数量

（m）

	1
	电

线

电

缆
	塑料（橡胶）

绝缘电线

电缆
	电缆外径12mm及以下
	60
	40
	20

	
	
	
	电缆外径12mm以上
	60
	40
	20


备注：

①非阻燃电缆电线：每批次产品抽取样品60m，其中40m作为检验样品，20m作为备用样品。

②阻燃电缆电线：每批次产品抽取样品（非阻燃产品总长度+4X）m，其中（非阻燃检验样品长度+1.5X）m作为检验样品，（非阻燃备用样品长度+2.5X）m作为备用样品。X为成束燃烧试验所需样品长度，根据GB/T 18380.33-2022、GB/T 18380.34-2022、GB/T 18380.35-2022和GB/T 18380.36-2022标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5m

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5m

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5m

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5m

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位为mm；s为所有金属材料的截面积，单位为mm2。

③低烟特性电缆电线：每批次产品抽取样品（非低烟特性产品总长度+4X）m，其中（非低烟特性检验样品长度+1.5X）m作为检验样品，（非低烟特性备用样品长度+2.5X）m作为备用样品。X为低烟特性试验所需样品长度，根据GB/T 19666-2019标准中的计算方法进行计算。

2 检验依据   

表2 电线电缆（塑料（橡胶）绝缘电线电缆）产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	绝缘平均厚度
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 5023.2-2008
GB/T 5013.2-2008

JB/T 10491-2022

	2
	绝缘最薄处厚度
	

	3
	护套平均厚度
	

	4
	护套最薄处厚度
	

	5
	导体电阻（20℃）
	GB/T 3956-2008

GB/T 12706.1～3-2020
 GB/T 5023.2-2008
GB/T 5013.2-2008

	6
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	7
	绝缘老化前断裂伸长率
	

	8
	护套老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	9
	护套老化前断裂伸长率
	

	10
	标志内容检查
	正常目力检查

	11
	绝缘电阻试验
	GB/T 3048.5-2007

	12
	交流电压试验
	GB/T 3048.8-2025


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.2-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

JB/T 8734.1-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

GB/T 5013.1-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求
GB/T 5013.2-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法

GB/T 5013.3-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆

GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6 kV（Um=7.2 kV）到30 kV（Um=36 kV）电缆

GB/T 9330-2020  塑料绝缘控制电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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